## Slide 1
РАСЧЁТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ОСТАТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ (ОТН)
В ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЁСАХ
Брянск, 2016
Главный специалист по проектированию ж.д. колес АО «ВМЗ», аспирант кафедры КиПДЛА СГАУ | Керенцев Дмитрий Евгеньевич

## Slide 2
Актуальность темы
Уровень ОТН по величине сопоставим с напряжениями от действия внешних нагрузок.
Отсутствие учета ОТН в цельнокатаных колесах может являться одной из причин недостоверного расчетного прогнозирования:
Коэффициентов запаса сопротивления усталости и мест возможного образования трещин в эксплуатации;
Напряженно-деформированного состояния при действии тепловых нагрузок, возникающих в процессе торможений колодками (испытания по EN13979-1).
Обзор и практическое использование опубликованных результатов исследований и расчетных методик указывает на недостаточную количественную сходимость с результатами натурных замеров ОТН, либо на отсутствие проведения такого анализа.
1

## Slide 3
Тензометрия
Ультразвук
Рентген
2
Экспериментальные методы определения
ОТН в ж.д. колесах
Используемые экспериментальные методы не позволяют определять распределение остаточных напряжений по всему сечению колеса

## Slide 4
Процесс образования ОТН
3
Способ производства
Термическая обработка
(закалка с отпуском)
Литые
Штампованные
Цельнокатаные (штампованно-катаные)
Механическая обработка
Упрочнение диска
дробеметная обработка;
дробеструйная обработка

## Slide 5
Применение МКЭ к решению совместных
Задач теплопроводности и МДТТ
4
ПРОЧНОСТНОЙ АНАЛИЗ
Динамический прочностной анализ
Нелинейности поведения материала:
Описание упруго-пластических моделей;
Изотропное и киниметическое упрочнение;
Вязкопластичные модели.
ТЕПЛОВОЙ АНАЛИЗ
Стационарный процесс
Нестационарный процесс
Термо-прочностной анализ:
последовательный;
связанный.
Статический (квазистатический)

## Slide 6
Тепловые граничные условия при
моделировании процесса ТО
5
Тепловизионная съемка
Изменение температуры в процессе ТО определяется путем выполнения нелинейного нестационарного теплового анализа.
Условия кондуктивного, свободного конвективного и радиационного теплообмена принимаются согласно справочных данных AAR S-669.
Основная проблема сходимости результатов заключается в определении условий теплоотдачи на поверхностях обода охлаждаемых водой в процессе закалки.

## Slide 7
Определение теплоотдачи на
поверхностях обода при закалке
6
Сходимость результатов
Получена эмпирическая зависимость для коэффициента вынужденной конвекции при закалке поверхностей обода, позволяющая значительно повысить сходимость результатов моделирования

## Slide 8
Сходимость результатов тепловых
расчетов и их практическое приложение
7
Замер твердости
Расчет твердости по ТКД
ТКД стали марки 2
Расчет температуры в хар. т. в процессе закалки
Сходимость прогноза по твердости

## Slide 9
8
Окружные напряжения
Сходимость результатов расчёта по окружным напряжениям в ободе
Модель ползучести Нортона для колесной стали:
Методика расчёта ОТН

## Slide 10
9
Схемы закалки обода
Влияние параметров ТО на ОТН
Окружные напряжения в ободе
В ходе расчетной оценки влияния различных параметров ТО (температуры нагрева заготовки под закалку, температуры отпуска, интенсивности охлаждения и времени операций) выявлено определяющее значение на уровень ОТН схемы охлаждения обода

## Slide 11
10
Напряжения на поверхности диска в зависимости от толщины обода
Напряжения на поверхности в зависимости от толщины обода
Эволюция напряжения в ободе в зависимости от толщины
Влияние мехобработки на ОТН
Моделирование МО реализовано с использованием спец. функции ПО ANSYS «смерть» элементов.
Установлено:
Многократные обточки обода изменяют напряжения в наиб. нагруженных зонах диска в 1,3÷2,5 раза.
При технологии полнопрофильной обработки диска макс. напряжения в 1,5÷2 раза выше, чем для колёс с необработанным диском.

## Slide 12
11
Влияние конструкционных особенностей
колес на ОТН
К определяющему фактору ОТН относиться конструкция колёс.
В ходе исследований выполнен анализ ОТН в зависимости от изменения геометрии диска, толщины обода на примере наиболее распространенных отечественных, европейских и американских типов колес.

## Slide 13
Спасибо за внимание!