## Slide 1: Расчет железнодорожного колеса при тепловом воздействии
Коссов В. С.,
Волохов Г.М.,
Овечников М.Н.,
Тимаков М. В.
E-mail: vnikti_kp@list.ru
ВНИКТИ

## Slide 2: Основные этапы сообщения
1. Расчет полей температур в ходовом колесе при троекратном экстренном торможении.
2. Оценка распределения и уровня остаточных напряжений обусловленных процессом изготовления колеса.
3. Расчет колеса при торможении с учетом остаточных напряжений от процесса его изготовления.
4. Преобразование данных из axisymmetric в 3D с последующим приложением несимметричных нагрузок.
2

## Slide 3: Нагревание при торможении
Подвод тепла
Wi max
t
3

## Slide 4: Нагревание при торможении
Отвод тепла с различных поверхностей
4

## Slide 5: Нагревание в колесе при торможении
Распределение температур в колесе
5

## Slide 6: Нагревание в колесе при торможении
Сравнение экспериментальных и расчетных данных
T,0C
t, c
T,0C
t, c
400
300
200
100
0
4000
Эксперимент
Расчет
1000
2000
3000
6

## Slide 7: Расчет остаточных напряжений обусловленных процессом изготовления
Этапы процесса закалки, отпуска, остывания.
T,0C
t, c
0
100000
1
10
100
1000
10000
871
500
7

## Slide 8: Расчет остаточных напряжений, обусловленных процессом изготовления
ANSYS
MARC
8

## Slide 9: Расчет остаточных напряжений обусловленных процессом изготовления
Отвод тепла с разных поверхностей
Охлаждение обода водой
Охлаждение воздухом
9

## Slide 10: Расчет остаточных напряжений, обусловленных процессом изготовления
Результаты расчета
Тангенциальные напряжения
Эквивалентные напряжения
10

## Slide 11: Напряжения в колесе при торможении (в момент первого максимального разогрева)
Тангенциальные напряжения
без учета влияния закалки
Тангенциальные напряжения
с учетом влияния закалки
11

## Slide 12: Напряжения в колесе при торможении (в момент второго максимального разогрева)
Тангенциальные напряжения
без учета влияния закалки
Тангенциальные напряжения
с учетом влияния закалки
12

## Slide 13: Напряжения в колесе при торможении (в момент третьего максимального разогрева)
Тангенциальные напряжения
без учета влияния закалки
Тангенциальные напряжения
с учетом влияния закалки
13

## Slide 14: Остаточные напряжения в колесе после завершения торможения
Тангенциальные напряжения
без учета влияния закалки
Тангенциальные напряжения
с учетом влияния закалки
14

## Slide 15: Преобразование решения axisymmetric в 3D с приложением несимметричных нагрузок
15

## Slide 16: Выводы
Отмечается удовлетворительное соответствие расчет-ных и экспериментально полученных температур в контрольных точках на ободе.
Расчетные остаточные напряжения от изготовления в отдельных точках поверхности катания составляют ~ ̶ 200МПа.
Расчетные остаточные напряжения от торможения (с учетом остаточных от изготовления) в отдельных точках поверхности катания составили ~ +370МПа.
В процессе решения задачи проявились проблемы вычислительного плана. Эти вопросы требуют инди-видуального обсуждения, приглашаем желающих в перерыве или по окончании заседания.
16