## Slide 1: Брянск 2016
Компьютерное моделирование процесса
накопления контактно-усталостных повреждений
в колёсных сталях с учётом их твёрдости
III научно-технический семинар
Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте:
динамика, прочность, износ
Сакало А.В., Сакало В.И.
Лаборатория вычислительной механики,
Брянский государственный технический университет

## Slide 2
Контактная усталость
Контактная усталость – процесс накопления повреждений и развития разрушения поверхностных слоёв материала под действием переменных контактных нагрузок, вызывающих образование ямок выкрашивания или трещин и снижение долговечности.
Дефекты колёс грузовых вагонов, образовавшиеся в результате контактной усталости

## Slide 3
Критерии эквивалентных напряжений
Критерий наибольших касательных напряжений
Критерий Данг Вана
Критерий Сайнса
где – амплитудные значения максимальных касательных напряжений.
где – амплитудные значения максимальных касательных напряжений;
– гидростатическое давление;
– коэффициент, учитывающий гидростатическое давление.
где – амплитудные значения главных напряжений;
– средние значения нормальных напряжений;
– коэффициент, значение которого рекомендуется принимать равным 0,16.

## Slide 4
Накопление контактно-усталостных повреждений
Функция зависимости числа циклов до разрушения от значений эквивалентных напряжений:
где – значение одного из перечисленных
критериев;
– константы материалов;
– коэффициент, учитывающий
твёрдость материала.
Функция накопления повреждений:
Моделирование процесса накопления контактно-усталостных повреждений в модуле UM Rolling Contact Fatigue (UM RCF)

## Slide 5
Испытания на контактно-усталостную прочность
Нагрузка, Н | 119,3 | 226,4 | 495,1 | 749,4 | 988,6
Максимальное контактное давление, МПа | 1680 | 2080 | 2700 | 3100 | 3400
Долговечность, число циклов·10-5 | 8,0 | 5,17 | 2,98 | 2,34 | 1,89
Результаты испытаний на контактно-усталостную прочность колёсных сталей (ВНИИЖТ)1
Повышение стойкости вагонных колёс в эксплуатации карбонитридным упрочнением стали / Л.М. Школьник, Д.П. Марков, Ю.С. Пройдак и др. // Вестник ВНИИЖТ. 1994. №6. С. 40…44.
Испытания проведены на машинах конструкции ВНИИЖТ по схеме качения цилиндрических роликов диаметром 40 мм, выполненных из колёсной стали, по тороидальным роликам из твёрдого сплава ВК8 диаметром 42 мм и с радиусом кривизны образующей тора 12 мм.

## Slide 6
Конечноэлементная расчётная схема:
1 – тороидальный ролик; 2 – образец
R21
R12
R20
1
2
Распределение контактных давлений при нагрузке 496 Н:
а – при первичном нагружении; б – при повторном проходе ролика
а)
Поперечное сечение жёлоба, образовавшегося при обкатке образца роликом, с увеличением перемещений по оси у в 20 раз
б)
Решение задачи качения с учётом упругопластического деформирования
Вычислительный эксперимент

## Slide 7
Кривая контактной усталости колёсной стали
Значения напряжений в опасных точках в зависимости от нагрузки
Нагрузка, Н | МПа | МПа | МПа *
119,3 | 220,9 | -611,1 | 159,8
226,4 | 274,3 | -678,8 | 206,4
495,1 | 284,4 | -692,7 | 215,1
660,0 | 334,4 | -828,5 | 251,6
873,0 | 414,8 | -1358,1 | 279,0
* эквивалентные напряжения по критерию Данг Вана
С учётом гидростатического давления
Без учёта гидростатического давления

## Slide 8
Влияние твёрдости материала на контактную усталость
* Вихрова, А.М. О соотношении твердости рельсовой и колесной стали / А.М. Вихрова, Т.В. Ларин, Ю.М. Парышев, Л.С. Хургин // Вестник ВНИИЖТ. – 1983. – №6. – С. 34-38.
*
HB | 0,55% C |  | 0,65% C | 
 | N, тыс. ц. | KH | N, тыс. ц. | KH
280 | 72 | 1,000 | 85 | 1,181
320 | 130 | 1,806 | 182 | 2,528
360 | 255 | 3,542 | 412 | 5,722
400 | 400 | 5,556 | 800 | 11,111
0,55% C |  |  | 0,65% C |  | 
a | b | c | a | b | c
11,640 | -0,091 | 1,906·10-4 | 48,423 | -0,345 | 6,283·10-4
(1)
(2)
K55 и K65 – значения коэффициента KН для сталей с содержанием углерода 0,55 и 0,65%.
Линейная интерполяция:
Исходные данные: процентное содержание углерода в колёсной стали и её твердость по Бринеллю HB.

## Slide 9
Влияние твёрдости материала на износ
* Вихрова, А.М. О соотношении твердости рельсовой и колесной стали / А.М. Вихрова, Т.В. Ларин, Ю.М. Парышев, Л.С. Хургин // Вестник ВНИИЖТ. – 1983. – №6. – С. 34-38.
*
HB | Износ, г | KHI
280 | 1,37 | 1,00
300 | 0,79 | 0,58
320 | 0,52 | 0,38
340 | 0,35 | 0,26
360 | 0,26 | 0,19
(1)
(2)
I – объёмный износ, м3;
KHI – коэффициент, учитывающий твёрдость материала;
kV – коэффициент объёмного износа, м3/Дж;
A – работа сил трения, Дж.
Модель Арчарда

## Slide 10: Пример сравнительного расчёта

## Slide 11: Спасибо за внимание
Компьютерное моделирование процесса
накопления контактно-усталостных повреждений
в колёсных сталях с учётом их твёрдости
III научно-технический семинар
Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте:
динамика, прочность, износ
Сакало А.В., Сакало В.И.
Лаборатория вычислительной механики,
Брянский государственный технический университет