## Slide 1: Evaluation of the car wheels profiles by the criteria of dynamics, wear and fatigue strength taking into account their evolution during operation оценка профилей колес вагонов по критериям динамики, износа и усталостной прочности с учётом их эволюции в процессе эксплуатации
V.A. Simonov, D. Yu. Pogorelov
Laboratory of Computational Mechanics, Bryansk State Technical University www.universalmechanism.com
D. E. Kerentcev
Vyksa Steel Works
Д.Ю. Погорелов, В.А. Симонов
Лаборатория «Вычислительная механика» БГТУ www.universalmechanism.com
Д.Е. Керенцев
ОАО «Выксунский металлургический завод»

## Slide 2: Purpose of the research Цель исследований
Choice of rational wheel profiles for
freight car with a three-piece bogie type 18-100 (steel grade 2 and T);
freight car with a three-piece bogie type 18-9855 (steel grade T);
passenger cars with bogies such as TVZ-CNII-M (steel grade 2 and L)
Выбор рациональных профилей колес для:
грузовых вагонов с трехэлементными тележками типа 18-100 (сталь марки 2 и Т);
грузовых вагонов с трехэлементными тележками типа 18-9855 (сталь марки Т);
пассажирских вагонов с тележками типа ТВЗ-ЦНИИ-М (сталь марки 2 и Л).
18-100
18-9855
ТВЗ-ЦНИИ-М

## Slide 3: Research methods Методы исследования
Computer simulation using "Universal Mechanism“ Software
The choice of profile is a multicriterion problem of finding solutions considering a set of operating conditions of the profile.
Выбор профиля это многокритериальная задача поиска решений на множестве условий функционирования профиля.
Particular (secondary) criteria:
wear intensity of profiles;
lateral forces on the railroad track;
derailment criterion L/V.
Частные критерии:
интенсивность износа профилей;
поперечное действие на путь;
коэффициент Надаля.
General criterion is based on an estimation of wheel profile life on conditions of wear and fatigue durability.
Общий критерий основан на оценке ресурса профиля колеса по условиям износа и усталостной прочности.
Car model
Loaded car
R=350 m
R=650 m
Tangent
Empty car
New car
Worn car
new rail
worn rail
120 km / h
20 km / h
30 km / h
wear life
Derailment
fatigue strength resource
Intensity of wear
Lateral forces
Profile 1
Profile 2
Operating conditions
Performances
Alternatives
Notes: The choice of the optimal profile in this case is considered as a choice among a given initial set of alternative profiles using several criteria and taking into account the multitude of operating conditions of the car.
The choice of the initial set of profiles in this case is not discussed.
A brief overview of the methods for selecting initial profiles can be found, for example, in Enblom R: Simulation of Wheel and Rail Profile Evolution - Wear Modelling and Validation. TRITA -AVE Report 2004:19, Division of Railway Technology, Department of Aeronautical and Vehicle Engineering, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm 2004
Secondary criteria (lateral forces and the derailment coefficient L/V) are used as constraints in the choice of alternative. Basic profiles selection criteria were Wear and Rolling Contact Fatigue (RCF).
In this study we used a railroad track model with an inertial rail and a contact model of V. Kick and I. Piotrovsky.

## Slide 4: Wear estimation Оценка износа
Wear estimation
is performed in the evolution of wheel profiles
Оценка износа
выполняется в процессе эволюции профилей колес.
Two wear indicators for the wheel profile
Tread wear;
Flange wear.
Два показатели износа профиля колес
Износ поверхности катания;
Износ гребня.
Evolution of the profile
It allows us to estimate intensity of wear of different areas of the wheel profile during the operation.
Эволюция профиля
позволяет оценить темп износа различных участков профиля колес в процессе эксплуатации.
Notes: In particular, on the lower graph you can see that the wear rate of the flange varies while the wear rate of the tread is constant. At the end of the run, the wear rate of the flange and tread becomes approximately equal.
These results are obtained for a freight car on three piece bogies with standard conical wheel profiles. This car serves as a basis for comparison.

## Slide 5: Optimal profile for freight cars Оптимальный профиль для грузовых вагонов
Optimal profile P5
has significant advantages in terms of wear in comparison with the standard conical profiles (in accordance with GOST 10791). The resource for the wear of the flange is increased by 120 -140 thousand km, and for the wear of the rolling surface by 25-30 thousand km.
Оптимальный профиль П5
имеет существенные преимущества по износу перед стандартным коническим профилям (по ГОСТ 10791). Ресурс по износу гребня увеличивается на 120-140 тыс. км., а по износу поверхности катания на 25-30 тыс. км.
140 thous. km.
ГОСТ
standard conical profiles
P5
Optimal profile
Notes: These results are obtained for a freight car on three piece bogies with standard conical wheel profiles ГОСТ (as a basis for comparison) and optimal profile P5 .

## Slide 6: Profile P5. Estimation of fatigue life Профиль П5. Оценка усталостной долговечности
The evaluation of fatigue strength is performed using the UM RCF module, the initial data for which are accumulated during the calculation of evolution. Thus, the affect of profile wear on accumulation of contact fatigue damages is taken into account.
As a result, the accumulated damage for each wheel run is calculated relative to the maximum accumulated damage of the standard conical wheel, which is normalized to the value 1.
Оценка усталостной прочности
Выполняется с использованием модуля RCF, исходные данные для которого формируются в процессе расчета эволюции. Таким образом учитывается влияние износа профиля колеса на накопление контактно-усталостных повреждений.
В результате рассчитывается относительная (по отношению к максимальной накопленной поврежденности стандартного конического колеса) накопленная поврежденность для каждого пробега колеса.
Notes: The P5 profile provides greater fatigue durability than the standard conical profile.

## Slide 7: Profile P5. Checking restrictions Профиль П5. Проверка ограничений
At all stages of evolution, the most important dynamic indicators for the most dangerous modes of motion are checked
Frame and lateral (between the wheels and rail) forces when the loaded car is moving with the maximum permitted speeds.
Coefficient of stability (the value is inverse to the Nadal's derailment criterion) for an empty car when driving with the maximum permitted speeds.
На всех этапах эволюции проверяются важнейшие динамические показатели для наиболее опасных режимов движения
Рамные и боковые по отжатию рельса силы при движении груженого вагона с максимальными разрешенными скоростями.
Коэффициент устойчивости по вкатыванию (величина обратная коэффициенту схода Надаля) для порожнего вагона при движении с максимальными разрешенными скоростями.
Maximum frame forces in the process of evolution at a speed of 100 km / h
Maximum lateral forces in the process of evolution at a speed of 100 km / h
Mnimum lateral forces in the process of evolution at a speed of 100 km / h
Notes: The P5 profile is characterized by an increased level of frame forces and a lower level of the stability coefficient at the first stages of operation (up to 50-60 thousand km.). For wagons on bogies of type 18-9855, equipped with side supports of permanent contact, this is not dangerous.
For wagons with bogies of type 18-100 (without side bearings of permanent contact), it is necessary to reduce the maximum speed of movement in order to ensure compliance with regulatory requirements by a value that depends on the state of the track.
Для профиля П5 характерен повышенный уровень рамных сил и пониженный уровень коэффициента устойчивости на первых этапах эксплуатации (до 50-60 тыс. км.). Для вагонов на тележках типа 18-9855, снабженных боковыми опорами постоянного контакта это неопасно.
Для вагонов с тележками типа 18-100 (без боковых опор постоянного контакта) потребуется снижать максимальные скорости движения, чтобы обеспечить выполнение нормативных требований на величину, зависящую от состояния пути.

## Slide 8: Optimal profile for passenger cars Оптимальный профиль для пассажирских вагонов
Optimal profile P9
has significant advantages in terms of wear of flange as compared to the standard conical profiles (in accordance with GOST 10791). Resource for the wear of the flange increases almost unlimited, and the wear of the tread are equivalent.
Durability for fatigue strength for the profile of P9 is 80-100 thousand km greater.
Оптимальный профиль П9
имеет существенные преимущества по износу гребня перед стандартным коническим профилям (по ГОСТ 10791). Ресурс по износу гребня увеличивается практически неограниченно, а по износу поверхности катания профили эквивалентны.
Долговечность по усталостной прочности у профиля П9 на 80-100 тыс. км. больше.
Notes: These results are obtained for passenger cars with bogies such as TVZ-CNII-M with standard conical wheel profiles ГОСТ (as a basis for comparison) and optimal profile P9.
The optimum profile ensures a more even distribution of the material to be removed from the contact surface of the profile. Due to the greater conformability, the P9 profile provides a reduction in contact stress and an increase in the fatigue life of the rolling surface.
Оптимальный профиль обеспечивает более равномерное распределение удаляемого материала с контактируемой поверхности профиля. Благодаря большей конформности профиль П9 обеспечивает снижение напряжений в контакте и увеличение усталостной долговечности поверхности катания.

## Slide 9: Conclusions Выводы
The P5 profile for wagons with three-piece bogies has significant advantages over the standard conical profile for wear and fatigue life of the tread.
To more fully realize the advantages of the P5 profile it is necessary to use it on bogies of the type 18-9855 and type 18-578 equipped with side bearings of constant contact. At the same time, stable and satisfactory safety indices of empty car traffic and indicators of lateral impact on the track of a laden car will persist throughout the evolution of the profile up to the repair.
The use of the P5 profile in bogies of type 18-100 can result in limiting the permissible speed depending on the state of the track.
The P9 profile for a passenger car has significant advantages over the standard conical profile for fatigue life of the rolling surface, and there is no problem of flange wear for this profile.
Профиль П5 для вагонов с трехэлементными тележками имеет существенные преимущества перед стандартным коническим профилем по износу и усталостной долговечности поверхности.
Для более полной реализации преимуществ профиля П5 необходимо его использовать на тележках типа 18-9855 и типа 18-578, оборудованными боковыми опорами постоянного контакта. При этом будут сохраняться стабильные и удовлетворительные показатели безопасности движения порожнего вагона и показатели бокового воздействия на путь груженого вагона в течении всего срока эволюции профиля вплоть до ремонта.
Использование профиля П5 в тележках типа 18-100 может привести к ограничению допускаемой скорости движения в зависимости от состояния пути.
Профиль П9 для пассажирского вагона имеет существенные преимущества перед стандартным коническим профилем по усталостной долговечности поверхности катания, при этом проблемы износа гребня для этого профиля нет.