## Slide 1: ON THE QUESTION OF SIMULATION APPLICATION IN SOLVING THE PROBLEM OF WHEEL PROFILE OPTIMIZATION
Bubnov A.A. engineer, Chunin V.V. engineer, Knyazev D.A. Cand. of Tech. Sci.
JSC “VNIKTI”
October 04-06, 2022

## Slide 2: High-speed train "Strizh"
Показатель | Исп. А | Исп. В
Конструкционная скорость, км/ч | 200 | 160
Габарит по ГОСТ 9328 / UIC 505-1 | 03 ВМ / G1 | 
Ширина колеи, мм | 1520/1435 | 1520
Обеспечение выхода на платформы высотой, мм | 200, 550, 760 | 
Количество вагонов | 20 | 
Максимальная нагрузка на ось, т | 21 | 
Длина кузова вагона, мм | 13 300 | 
Максимальная ширина вагона, мм | 2 942 | 
Допускаемый радиус S-образной кривой, м | 170 | 
Минимальный радиус кривой, м | 120 | 
Населенность поезда (количество мест), чел. | 255 | 453

## Slide 3: The route Moscow-Nizhny Novgorod of high-speed train "Strizh"

## Slide 4: Wheel block of "Strizh“ train

## Slide 5: Train "Strizh“ wheel assembly configuration
Параметры | Значения
Максимальная нагрузка на колесный блок, кН (тс) | 206 (21)
Количество колесных узлов в колесном блоке | 2
Диаметр колеса по кругу катания, мм | 920/840
Ширина обода/ступицы колеса, мм | 135/180
Диаметр подступичной части оси, мм | 198
Диаметр буксовой шейки оси колесного узла, мм | 130
Марка стали колеса /оси | R9/ EA4T
Параметры колесного узла

## Slide 6: High-speed train "Strizh“ wheel profile
Профиль наружной поверхности колеса

## Slide 7: Runs to turning of the most and least turned wheel blocks
Chart: 
20 (I) | 136000
20 (D) | 166000
4 (D) | 190000
4 (I) | 191000
12(I) | 166000
7(D) | 188000
17(I) | 145000
18(I) | 141000
Chart: 
21(D) | 45000
21(I) | 44000
1(D) | 50000
1(I) | 51000
5(D) | 82000
5(I) | 101000
10(D) | 91000
10(I) | 109400
Пробег до обточки наименее
обтачиваемых колес
Пробег до обточки наиболее
обтачиваемых колес

## Slide 8: Runs to reshaping of the most and least turned wheel blocks
Chart: 
20 (I) | 410000
20 (D) | 499000
4 (D) | 572000
4 (I) | 574000
12(I) | 499000
7(D) | 564000
17(I) | 587000
18(I) | 567000
Пробег до переформирования наиболее
обтачиваемых колес
Пробег до переформирования наименее
обтачиваемых колес
№
колесного
блока

## Slide 9: Analysis of wear rate in operation
Сопоставив данные по пробегу между обточками с положением колесного блока в составе поезда, можно сделать вывод, что наиболее обтачиваемыми колесами являются колеса из первого и двадцать первого колесных блоков, что обуславливается набеганием первых передних колес поезда при движении в кривых участках пути.

## Slide 10: Considering the problem of wheel profile optimization according to its wear
Пример результата моделирования
эволюции износа профиля
Схема моделирования износа

## Slide 11: Conclusions
1. Опыт эксплуатации скоростного поезда постоянного формирования «Стриж» показал высокую степень износа колес колесных узлов, особенно первого и двадцать первого.
2. Моделирование процессов эволюции износа профиля колеса колесной пары позволит создать наиболее оптимальный профиль колеса для закрытого маршрута эксплуатации, как с экономической точки зрения за счет снижения количества переформирований и увеличения жизненного цикла оси.
3 Для оценки экономической эффективности применения полученного профиля необходимо проведения подконтрольной эксплуатации с замерами геометрии нового профиля катания и определения фактического эксплуатационного износа.

## Slide 12
Thank you for attention