## Slide 1
04 - 06 октября 2022 г.
OVERVIEW OF WHEEL, RAIL AND TRACK
LIFE PREDICTION MODELS
Коссов В.С. д.т.н., Волохов Г.М. д.т.н., Оганьян Э.С. д.т.н.
Князев Д.А. к.т.н., Протопопов А.Л. к.т.н., Спиров А.В. инж.
АО «ВНИКТИ»

## Slide 2
Track Structure Life Prediction Models

## Slide 3: Performance Aspects. Rolling Stock Undercarriage Model
силы взаимодействия, тс
Время взаимодействия, сек
20
10
-5
0,04
0,0
0,08
Значения сил взаимодействия между колесом и остряком:
Fx, Fy, Fz, F
у
z
x
распределение скорости движения на элементах тележки, м/сек
распределение эквивалентных напряжений на элементах тележки, Па
распределение эквивалентных напряжений, укрупненный вид, Па

## Slide 4
Performance Aspects. Rolling Stock Rail Track and Undercarriage Load Model
учет упругости рам тележек позволяет получать расчетным путем динамические напряжения в раме при моделирование движения тепловоза
Живучесть боковины тележки 18-100
модель секции тепловоза построена с использованием программного комплекса динамического моделирования механических систем железнодорожного транспорта MSC.ADAMS-Rail
Notes: 4

## Slide 5: Performance Aspects. Rail Head Bending Stress Distribution at Vertical Loading from Typical Two-Axle Bogie Wheels
Распределение изгибных напряжений в рельсе при опирании шпал о грунт без начального провисания σxx, МПа
Зоны № 1, 3
Зона № 2
σxx, МPа
35
0
17
Количество висячих шпал под колесами тележки | Зазор между шпалами и грунтом ∆, мм | Максимальные напряжения изгиба σхх на поверхности головки рельса, МПа |  | 
 |  | Зона № 1 | Зона № 2 | Зона № 3
0 | 0 | 14 | 32 | 15
1 | ≥ 1,46 | 14 | 40 | 26
3 | ≥ 3,6 | 18 | 66,5 | 54
6 | ≥ 13,3 | 166 | -160 | 174
Максимальные изгибные напряжения σxx на поверхности головки рельса при разном количестве провисающих шпал
200 МРа
0 МРа
-300 МРа
-100 МРа
-200 МРа
Длина, м
Зазор между шпалами и балластом под колесом 0,0 мм
Зазор между
6 шпалами и балластом под колесами > 13,3 мм
Зазор между одной шпалой и балластом под колесом >1,46 мм
Зазор между 3 шпалами и балластом под колесом >3,6 мм
σxx
Зона № 1
Зона № 2
Зона № 3
Fв
Fв
y
z
x
Распределение изгибных напряжений σxx вдоль поверхности головки рельса при вертикальной нагрузке Fв на ось 30 тс

## Slide 6: Performance Aspects. Rail Stress Intensity, Loading and Life in Wheel-Rail Contact
Расчетная зависимость контакно-усталостной долговечности рельсов T от величины осевой нагрузки
Глубина мм
7,5 5 2,5
Повреждения
0 4,5e-06 9e-06 1,35е-05
30 тс
25 тс
15 тс
20 тс
Нагрузка на колесо
Кривая зависимости числа циклов до зарождения трещины от амплитуды эквивалентной сдвиговой деформации
Распределение повреждения (обратная величина циклов до зарождения трещины) в головке рельса по глубине от нагрузки на колесо

## Slide 7: Scientific Aspects. Life Prediction under Combined Stress and Disproportionate Loading
Этапы | Объект | Метод расчета | Ресурс в показателях тонн брутто / циклы
повреждаемость до зарождения трещины | рельс | с учётом контактных напряжений | 1, 2 млрд тонн брутто / 5,2 107
 | колесо |  | 270 тыс. км пробега / 8,5 107
Механизмы разрушения, соответствующий моделям Брауна-Миллера (а),
модель Фатеми - Соси (б) и модель Смита – Ватсона -Топера (с)

## Slide 8: Scientific Aspects. Rail Life Vs. Crack Growth (КI Fracture Profile – Paris’ Law)
Моделирование роста трещины
в головке рельса
Механизм роста КI-отрыв
НДС с поперечной трещиной
в головке рельса (сечение)
Этапы | Метод расчета | Ресурс до потери несущей способности
Фаза роста трещины | Живучесть по механизму КI до потери несущей способности | 79,8 млн т брутто для вероятности разрушения 50% / 3,4 106
Экспериментальная и аналитическая зависимость скорости роста трещины типа I от коэффициента интенсивности напряжений
Ресурс рельсов на этапе живучести, млрд т брутто

## Slide 9: Statistical Models (Empirical and based on Continuous Probability Distribution)
Применение Байесовой процедуры для получения апостериорной оценки вероятности отказа подшипника
- априорная функция распределения параметра а);
- апостериорная функция распределения параметра а)
L – функция правдоподобия;
(j=1, 2, …, Mn) ,

## Slide 10: Artificial Intelligence-based Models
Структура трехслойной нейронной сети, используемой в настоящем исследовании

## Slide 11
1. Сравнительные усталостные испытания шлифованных и нешлифованных натурных рельсов по схеме изгиба с наработкой от 0 до 2,5 млрд тонн брутто.
Решаемые задачи: - глубина шлифовки;
- после какой наработки, шлифовка особенно эффективна.
2. Усталостные испытания натурных рельсов с наработкой от 0 до 2,5 млрд тонн брутто на базе на контактную усталость.
Решаемые задачи:
- определение характеристик сопротивления усталости (изгибной, контактной, контактно-изгибной);
    - изменение прочностных свойств рельсовой стали - σtв и tk в зависимости от наработки от 0 до 2,5 млрд тонн брутто и далее с учетом риска эксплуатации;
  - уточнение параметров правой ветви кривой усталости;
    - верификация математической модели по оценке ресурса рельса с учетом риска его разрушения.
    3. Учёт эксплуатационных факторов:
    - состояние рельсошпальной решётки;
    - состояние круга катания колёс;
    - фактический пропущенный тоннаж по величине и последовательности.
Задачи – последовательная верификация теоретической модели по факторам и с учётом деградации прочностных свойств рельсовой и колесной сталей - stв (предел прочности) и tk (относительное сужение в шейке) в зависимости от пропущенного тоннажа.
МЕТОД – расчётно-экспериментальный на натурных образцах рельсов с наработкой 0 (новый) – 25% - 50% - 75% - 100% ресурса определение ресурса до 2,5 млрд. тонн брутто и далее с учетом рисков эксплуатации :
VERIFICATION PROGRAM FOR
WHEEL, RAIL AND TRACK LIFE PREDICTION MODELS
11
Цель – разработка цифровой модели «виртуальный железнодорожный полигон», для которого смоделировать фактические протяженности прямых, кривых, описать техническое состояние шпальной решетки, жесткости пути, ввести допускаемые величины отступлений и их частости на км протяженности и величину массы и скорости вождения составов, частости и время торможения, дефекты и некруглости колёс, диапазоны изменения температур и другие существенные, определяющие ресурс факторы.

## Slide 12
Thank you for attention