## Slide 1
Контактная усталость рельсовых и колесных сталей. Лабораторные испытания
Сакало В.И. , Сакало А.В.
Sakalo V.I., Sakalo A.V.
www.universalmechanism.ru um@umlab.ru
Брянский
государственный
технический
университет
Rolling contact fatigue of rail and wheel steels. Laboratory tests

## Slide 2: Выщербины в рельсах и колесах железнодорожного подвижного состава
Рис.1 Контактно-усталостные повреждения колеса: а) поверхностные;
б) подповерхностные
Fig.1 Contact-fatigue damage to the wheel: a) spalling; b) shelling
б)
а)
Рис.2. Поверхностные трещины контактной усталости в головке объемно-закаленного рельса
Fig.2. Surface cracks of contact fatigue in the head of a body-hardened rail
Рис.3. Поперечные трещины в рельсах из-за недостаточной контактно-усталостной прочности
Fig.3. Transverse cracks in the rail head caused by due to insufficient contact fatigue strength of the material

## Slide 3: Количество отцепок грузовых вагонов в ТОР из-за неисправностей колесных пар
2004 2006 2008 2010 2012 года
1
2
4
3
Большая часть дефектов, возникающих при эксплуатации в пути рельсов Р65 и Р75, контактно-усталостного происхождения. Они образуются в головке рельса в зонах, где при проходе колёс создаётся наибольшая концентрация знакопеременных контактных напряжений.
Most of the defects that occur during the operation of rails R65 and R75 in transit are of contact fatigue origin. They are formed in the rail head in areas where the greatest concentration of alternating contact stresses is created during the passage of the wheels.
В ходе обследования, проведенного в 2008 г. бразильской железной дорогой EFC, было установлено, что более чем на 49% протяженности линии на рельсах имеются значительные и средней интенсивности повреждения контактно-усталостного характера.
Рис.4. Количество отцепок в ремонт из-за неисправностей колесных пар: 1 - тонкий гребень; 2 - выщербина обода колеса; 3 - остроконечный накат гребня; 4 - ползун на поверхности катания
Fig.4. Number of uncoupling for repair due to malfunctions of wheel sets: 1 – thin flange ;
2 – shelled/spalled wheel rim; 3 - pointed roll of the flange; 4 – slid flat on the tread surface

## Slide 4: Способы повышения долговечности колес и рельсов
Профилактическое шлифование рельсов
Preventive rail grinding
Рис.5. Количество дефектов рельсов, вызванных контактной усталостью, на бразильской железной дороге EFC
Fig.5. The number of rail defects caused by rolling contact fatigue on the Brazilian railway EFC
Рис.6. Результаты испытаний образцов колесной стали для оценки влияния карбонитридного упрочнения на её контактную усталость при содержании углерода:
1,2 -0,55%; 3,4 -0,65%; 5,6 -0,73%
Fig.6. The results of testing specimens of wheel steel to assess the effect of carbonitride hardening on its rolling contact fatigue with carbon content: 1,2 -0,55%; 3,4 -0,65%;
5,6 -0,73%

## Slide 5: Машины для испытаний на контактную усталость
Рис.8. Экспериментальная установка ЦНИИ МПС
с тремя контрроликами: а – вал с образцом; б – ось с контрроликом; в – пружинный динамометр
Fig.8. Experimental setup of the Central Research Institute of MPS with three load rollers: a - shaft with specimen; b - axle with load roller ; c - spring dynamometer
в
б
а
б
б
Рис.7. Машина трения ТЕ 53: 1 – система поддержания контактного давления; 2 – датчик контактной силы;
3 – пневматическая пружина; 4 – акселерометр; 5 – рычаг; 6 – образец рельсовой стали; 7 – образец колесной стали; 8 – зубчатые колеса; 9 – датчик силы трения; 10 - вал
Fig.7. Tribometer TE 53: 1 – contact pressure maintenance system; 2 – contact force sensor; 3 - pneumatic spring; 4 - accelerometer; 5 - lever; 6 - specimen of rail steel; 7 - specimen of wheel steel; 8 - gear wheels; 9 – friction force sensor; 10 - shaft

## Slide 6: Экспериментальная машина для испытаний на контактную усталость
Рис.9. Экспериментальная машина. Вид сверху
Fig.9. Experimental machine. View from above
4 – электродвигатель;
5 – вал;
6 – упругая муфта;
7 – корпусной шарикоподшипник;
10 – каретка с контртелом;
11 – рычаг
4 - electric motor;
5 - shaft;
6 - elastic coupling;
7 - housing ball bearing;
10 – carriage with counterbody;
11 - lever
А

## Slide 7: Экспериментальная машина для испытаний на контактную усталость
1 – основание; 2 – нижняя плита;
3 – верхняя плита; 8 – испытываемый образец; 9 – контртело;
10 – каретка; 11 – рычаг;
12 – проушина;
13 – динамометрическая пружина;
14 – тяга; 15 – гайка;
16 – нижняя чашка;
17 – стержень; 18 – шкала для определения осадки пружины
1 - base; 2 - bottom plate; 3 - top plate; 8 - tested specimen; 9 - counterbody; 10 - carriage; 11 - lever; 12 - lug; 13 - dynamometric spring; 14 - rod; 15 - nut; 16 - lower cup; 17 - rod; 18 - scale for determining spring settlement
Рис.10. Экспериментальная машина. Вид по А
Fig.9. Experimental machine. View along arrow A

## Slide 8: Машины для испытаний на контактную усталость
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 – основание;
2 – электродвигатель марки АИР 8В-6, 1,1 кВт, = 1000 об/мин;
3 – вал; 4 – образец;5 – контртело;
6 –каретка; 7 – рычаг;
8 – динамометрическая пружина;
9 – ванночка с лубрикантом
1 - base; 2 - electric motor; 3 - shaft; 4 - specimen; 5 - counterbody; 6 -carriage;
7 - lever; 8 - dynamometer spring; 9 - bath with lubricant
Рис.11. Экспериментальная машина для испытаний на контактную усталость
Fig.11. Experimental Contact Fatigue Testing Machine

## Slide 9: Каретка с контртелом
Рис.12. Каретка с контртелом
Fig.12. Carriage with counterbody
1
2
3
4
5
6
1 – гайка; 2 – шарикоподшипник;
3 – дистанционное кольцо;
4 – контртело; 5 – вал каретки;
6 – шарикоподшипник;
7 – корпус каретки
1 - nut; 2 - ball bearing; 3 - remote ring; 4 - counterbody; 5 - carriage shaft; 6 - ball bearing; 7 - carriage body
7

## Slide 10: Образцы для испытаний на контактную усталость
Рис.13. Образцы для испытаний на контактную усталость:
а – D = 40 мм, B = 8 или 3 мм;
б – D = 60 мм, B = 10 мм,
b = 1,5 мм, h = 1,5 мм [5],
б – D = 60 мм, B = 20 мм,
b = 5 мм, h = 3 мм [7];
в – D = 35мм, b = 4 мм c фасками, снятыми под углами 45° [4];
г – D = 40мм, контрролик из высокопрочно сплава ВК-8,
R = 18 мм;
д – составной ролик для исследования пластических дефоррмаций [4]
Fig.13. Specimens for testing for contact fatigue: а – D = 40 mm, B = 8 or 3 mm; б – D = 60 mm, B = 10 mm,
b = 1.5 mm, h = 1.5 mm [5], б – D = 60 mm, B = 20 mm, b = 5 mm, h = 3 mm [7]; в – D = 35 mm, b = 4 mm with chamfers cut at 45° [4]; г – D = 40mm, counter roller made of high-strength alloy VK-8, R = 18 mm;
д – composite roller for the study of plastic deformations [4]

## Slide 11: Распределение давлений на поверхности контакта
Рис.14. Образец с фасками, снятыми под углами 30°, с шириной поверхности катания b = 3 мм (рис.13в), решение в упругой постановке, приложенная сила P = 1000 Н, максимальное давление на середине контакта р0 =1000 МПа
Fig.14. A specimen with chamfers, that cut at angles of 30°, with a width of the tread surface b = 3 mm (Fig. 13в), solution in an elastic formulation, applied force P = 1000 N, maximum pressure at the middle of the contact р0 = 1000 MPa
Рис.15. Образец с фасками, снятыми под углами 45°, с шириной поверхности катания b = 3 мм (рис.13в) , решение в упругой постановке, приложенная сила P = 1000 Н, максимальное давление на середине контакта р0 =1000 МПа
Fig.15. A specimen with chamfers, that cut at angles of 45°, with a width of the tread surface b = 3 mm (Fig. 13в), solution in an elastic formulation, applied force P = 1000 N, maximum pressure at the middle of the contact p0 = 1000 MPa

## Slide 12: Распределение давлений на поверхности контакта
Рис.16. Образец с буртиком высотой h = 3 мм, шириной
b = 3 мм (рис.13б) , решение в упругой постановке, приложенная сила P = 880 Н, максимальное давление на середине контакта р0 = 1000 МПа
Fig.16. Specimen with shoulder height h = 3 mm, width b = 3 mm (Fig. 13 б), solution in an elastic formulation, applied force P = 880 N, maximum pressure at the middle of the contact р0 = 1000 MPa
Рис.17. Образец с буртиком высотой h = 3 мм, шириной
b = 3 мм (рис.13б) , решение в упругопластической постановке, приложенная сила P = 3600 Н, максимальное давление на середине контакта р0 = 1420 МПа
Fig.17. Specimen with shoulder height h = 3 mm, width
b = 3 mm (Fig. 13 б), solution in the elastoplastic formulation, applied force P = 3600 N, maximum pressure at the middle of the contact p0 = 1420 MPa

## Slide 13: Распределение давлений на поверхности контакта
Рис.18. Цилиндрические образцы диаметром
D = 40 мм, толщиной 8 мм (рис.13а) , решение в упругой постановке, приложенная сила Р = 880 Н, максимальное давление р0 = 1000 МПа
Fig.18. Cylindrical specimens with a diameter
D = 40 mm, thickness 8 mm (Fig. 13a), solution in elastic formulation, applied force P = 880 N, maximum pressure p0 = 1000 MPa
Рис.19. Цилиндрические образцы диаметром
D = 40 мм, толщиной 3 мм (рис.13а) , решение в упругопластической постановке, приложенная сила
Р = 880 Н, максимальное давление р0 = 1000 МПа
Fig.19. Cylindrical specimens with a diameter D = 40 mm, thickness 3 mm (Fig. 13a), solution in elastic-plastic formulation, applied force P = 880 N, maximum pressure p0 = 1000 MPa

## Slide 14: Изменение условий в контакте, вызванное пластическими деформациями
Рис.20. Профиль поперечного сечения желоба после первичного перекатывания контрролика при нагрузке на него 1200Н для образцов из сталей марок: 1- Л; 2 – 2; 3 – Т. Контртело с торообразной поверхностью катания (рис.13г), изготовлено из высокопрочного сплава ВК8
Fig.20. The cross-sectional profile of the groove after the initial rolling of the counter roller under a load of 1200N for specimen made of steel grades: 1-L; 2 - 2; 3 - T. Counterbody with a torus-shaped rolling surface (Fig. 13), made of high-strength alloy VK8
Нагрузка, Н | 120 | 300 | 600 | 900 | 1200
p0 по Герцу, МПа | 1520 | 2059 | 2598 | 2978 | 3278
p0 по МКЭ, МПа | 1471 | 1643 | 1936 | 2095 | 2195
2
1
3
Моделирование условий в контакте качения МКЭ
Решение контактных задач качения выполнено в упругопластической постановке.
Первичное прокатывание контрролика моделировалось последовательным смещением его на шаг, равный размеру конечного элемента по оси z.
На цилиндрической поверхности образца образуется желоб. Его форма в поперечном разрезе представлена на рис.20.
При повторном перекатывании контрролика, учитывались остаточные напряжения и форма поверхности катания образца
Simulation of conditions in rolling contact using FEM
The solution of rolling contact problems is made in the elastoplastic formulation. The primary rolling of the counter-roller was modeled by sequentially shifting it by a step equal to the size of the finite element along the z-axis. A groove is formed on the cylindrical surface of the specimen. Its shape in cross section is shown in Fig.20. When re-rolling the control roller, the residual stresses and the shape of the tread surface of the specimen were taken into account

## Slide 15: Результаты испытаний образцов рельсовой стали
Chart: Кривая контактной усталости рельсовой стали Rolling contact fatigue curve of rail steel
| 1,055 | 1,135 | 1,83 | 1,88 | 1,97
 | 3450 | 2838 | 2225 | 1682 | 1140
Рис.22. Число циклов нагружения образца N
до появления выщербин
Fig.22. Number of specimen loading cycles N before the cracks appear
N ·106
Нагрузка, Н
Load, N
Рис.21. Образец рельсовой стали с выщербиной
Fig.21. Cracked rail steel specimen

## Slide 16: Обработка результатов испытаний
Полученные результаты будут использованы для получения зависимости числа циклов до появления выщербин N от значения критерия контактной усталости σэкв
где C, m – константы, значения которых определяются путем обработки результатов испытаний образцов и моделирования их качения методом конечных элементов в упругопластической постановке.
В качестве критериев будут использованы амплитудное значение максимального касательного напряжения в опасной точке, расположенной в области, прилегающей к контакту, и комбинированный критерий
где σm, σa – среднее и амплитудное значение эквивалентного напряжения
в точке; σ1, σ2, σ3 – главные напряжения,
σh = (σ1 + σ2 + σ3)/3 – гидростатическое напряжение.

## Slide 17: Processing of the test results
The test results will be used to obtain the dependence of the number of cycles before the appearance of dents N on the value of the rolling contact fatigue criterion σeq
where C, m are constants, the values ​​of which are determined by processing the results of testing specimes and simulating their rolling by the finite element method in an elastoplastic formulation.
The amplitude value of the maximum shear stress at a dangerous point, located in the area adjacent to the contact, and the combined criterion
will be used as criteria,
where σm, σa are the mean and peak value of the equivalent stress
at the point; σ1, σ2, σ3 are the principal stresses,
σh = (σ1 + σ2 + σ3)/3 – hydrostatic stress.

## Slide 18: Литература
Обобщение мирового опыта тяжеловесного движения. Управление содержанием системы колесо-рельс / пер. с англ. под ред. С.М. Захарова – М.: Интертекст, 2017. – 420 с.
Справочные материалы по поступлению колесных пар грузовых вагонов в ВКМ и КРЦ вагоноремонтных и эксплуатационных депо России за 3 месяца 2014 года. –М.: 2014 - 43 с.
Школьник Л.М. Повышение стойкости вагонных колес в эксплуатации карбонитридным упрочнением стали/ Л.М. Школьник, Д.П. Марков, Ю.С. Пройдак, И.М. Прохоренко, В.Н. Цюренко, Н.Г. Мирошниченко, Л.И. Бондаренко // Вестник ВНИИЖТ, 1994, №6, С. 40-44.
Clayton P., Su X., Surface initiated fatigue of perlitic and bainitic steels under wear lubricated rolling/sliding contact // Wear, 200 (1996), pp. 63-73.
Ramalho, A. Wear modeling in rail-wheel contact / A. Ramalho // Wear. — 330–331 (2015). — P. 524–532.
Цельнокатаные железнодорожные колеса / Т. В. Ларин, В. П. Девяткин, В. Н. Кривошеев [и др.] // Труды ВНИИЖТ. — М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство, 1956. — Вып. 124. — 188 с.
The initiation of local rolling contact fatigue on railway wheels / Xin Zhao, Zhe Wang, Zefeng Wen etc. // An experimental study. International Journal of Fatigue. — 2020. — Vol. 132.