## Slide 1: Вопросы практического и теоретического исследования интенсивного закалочного охлаждения деталей железнодорожного транспорта
МОСКВА 2024
В.М. Федин – МИИТ
К.А. Чернышёв
Т.А. Попова
Е.Г. Липов
А.А. Байматов
Ю.А. Фокин

## Slide 2: Постановка проблемы
Закалочное охлаждение изделий со скоростями, существенно превышающими критические, как в интервале температур диффузионного распада аустенита, так и в области мартенситного превращения, обеспечивают получение важных прочностных преимуществ, по сравнению с обычными скоростями охлаждения.
Интенсивное закалочное охлаждение благоприятно воздействует на тонкую структуру за счет получения более дисперсионного кристаллического строения по сравнению с закалочным охлаждением с обычными скоростями в спокойных средах (вода, масло), что также способствует повышению уровня хрупкой прочности.
Быстродвижущийся поток воды (БПВ) – движение охлаждающей жидкости со скоростью выше критической скорости охлаждения на заданной толщине изделия в интервале температур наименьшей устойчивости аустенита (720-550 °C), так и в области мартенситного превращения (320-200 °C).

## Slide 3: Примеры реализации технологии интенсивного закалочного охлаждения (БПВ)
Детали фрикционного узла тележки грузового вагона (клин - сталь 20Л, 25Л, 20ГЛ, планка – сталь 20)
Детали фрикционного узла тележки модели 18-100: а – клин – сталь 20Л; б – планка – сталь 20
а)
б)

## Slide 4: Примеры реализации технологии интенсивного закалочного охлаждения (БПВ)
Винтовые пружины пассажирского подвижного состава (стали 60С2ХА, 60С2ХФА, 51CrV4)
Пружины после экспериментальной термообработки для испытаний: 1 – черт. 30.38.103, сталь 60С2ХА; 2 – черт. 875.20.001, сталь 60С2ХА; 3 – черт. 7600.31.36.103, сталь 60С2ХА; 4 – черт. 7600.31.36.102, сталь 60С2ХА; 5 – черт. 7600.31.36.103, сталь 60С2ХФА; 6 – черт. 7600.31.36.102, сталь 60С2ХФА; 7 – черт. 7600.31.36.103, сталь 60С2ХФА; 8 – черт. 7600.31.36.102, сталь 60С2ХФА; 9 – черт. 1.7172К.31.35.101.00, сталь 51CrV4; 10 – черт. 1.7172.31.35.100.00, сталь 51CrV4; 11 – черт. 30.30.103, сталь 60С2ХА; 12 – черт. 875.20.001, сталь 60С2ХА.
Термическая обработка: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – объемное душирование, отпуск 520 °С, 1час; 7, 8 – серийное производство; 9, 10 – закалка быстродвижущимся потоком воды, отпуск 540 °С, 1 час; 11, 12 – серийное производство
а)

## Slide 5: Примеры реализации технологии интенсивного закалочного охлаждения (БПВ)
Шпинтон (замена стали 40Х на сталь 35)
а - шпинтонный узел вагона метрополитена: 1 – защитный колпак; 2 – резиновая прокладка; 3 – нижняя опора пружины; 4 – пластмассовая втулка; 5 – крепежная проволока; 6 – пружина; 7 – верхняя направляющая опора; 8 – шпинтон; 9 – стопорная планка; 10 – винт; 11 – фиксирующая гайка; 12 – защитный кожух; 13 – гайка; 14 – нижняя опора пружины; 15 – резиновая втулка; 16 – стяжной хомут; б – шпинтоны из стали 35
а)
б)

## Slide 6: Примеры реализации технологии интенсивного закалочного охлаждения (БПВ)
Чугунная гильза цилиндра дизеля (замена чугуна СЧХНМД на Сч20)
Гильза цилиндра Д49 из Сч20. а - нагрев; б -закалочное охлаждение
а)
б)

## Slide 7: Примеры реализации технологии интенсивного закалочного охлаждения (БПВ)
Скрепление для крутых кривых (ЖБР65Л)
а – не обрезиненная и обрезиненная подкладки; б - скрепление ЖБР65Л: протокол № 6 НТС ОАО «РЖД» 2016г; протокол № ЦТЕХ-221/пр от 05.05.2017 г; протокол № ЦДИ-2120/пр от 02.12.2019 г
а)
б)

## Slide 8: Перспективы внедрения технологии интенсивного закалочного охлаждения (БПВ)
Принятая система хозяйствования в системе железнодорожного транспорта пока не предусматривает интереса к увеличению срока службы деталей без увеличения себестоимости. Пример, фрикционный узел, башмаки тормозные горочные – увеличение срока службы на порядок. Это в масштабах отрасли хорошая экономическая эффективность. Еще более перспективная тема – скрепление для крутых кривых. Работа проведена по протоколу Ц, одобрена ЦТЕХ и ЦДИ. Стендовые испытания подтверждают высокий результат. Утерянная исполнительская дисциплина по выполнению принятых решений не позволяет выйти на полигонные испытания. Комплектация узла скрепления с уникальными прочностными свойствами для 30 шпал ждет решения по испытаниям.
Башмак тормозной горочный, Ст3, сталь 20 БПВ

## Slide 9: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современное положение дел в области новых работ требует моделирования процессов термической обработки деталей железнодорожного транспорта, которое строится на решении трех задач: задачи нелинейной нестационарной теплопроводности, моделирования формирования структурных превращений и собственно вычисления величины напряжений путем решения упругопластической задачи, с учетом реологических свойств исследуемой стали. Ранее в таких исследованиях применялся шаговый метод расчета, при котором имелась возможность на каждом шаге по времени решать задачу по определению температуры, структуры и величины напряжений, независимо друг от друга.
Современные исследования в приведенных выше работах, в расчетной области на данный момент отсутствуют.

## Slide 10: Спасибо за внимание!