## Slide 1: г . Брянск, 2024 год Липов Евгений Геннадьевич
ФРИКЦИОННЫЙ УЗЕЛ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
A FRICTION UNIT WITH AN INCREASED LEVEL OF OPERATIONAL PROPERTIES
Bryansk, 2024
Lipov Evgeny Gennadievich

## Slide 2: г . Брянск, 2024 год
Анализ данных ЦВ по отцепкам вагонов в текущий неплановый ремонт показывает, что около 38 % вагонов поступают с отказами сборочных единиц тележек. Нагрузки, действующие на тележки, носят случайный характер и зависят от полезной нагрузки, скорости движения, состояния пути и ряда других факторов. Поэтому и отказы также носят случайный характер. Все дефекты боковых рам тележек можно разбить на две основные группы: дефекты усталостного происхождения и износы трущихся поверхностей.
Изменение коэффициента относительного трения тележки 18-578
в зависимости от пробега – ТРАНССИБ, отделение В, ВНИИЖТ

## Slide 3: Комплексная задача - Устранение факторов, влияющих на снижение ресурса боковой рамы
1.Винтовые пружины Благодаря активной позиции Департамента вагонного хозяйства освоен выпуск качественных пружин. НПЦ «Пружина», г.Ижевск: высокотемпературная термомеханическая обработка; «Вагонмаш», г.Железногорск: объемно-поверхностная закалка сталей ПП и РП по ГОСТ 1452
2.Металлополимерные распределители нагрузки и жесткость пружин
В целях обеспечения равномерности нагружения клиньев и всего рессорного комплекта под пружины устанавливаются металлополимерные распределители нагрузки. В качестве упругого элемента применяется термоэластопласт, у которого декремент затухания в 9 раз выше, чем у резины.
3.Цель и задачи исследования по фрикционному узлу:
Разработка и внедрение новой системы закалочного охлаждения обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств клина из стали 20Л (бюджетный вариант) и цельной планки из стали 20 (бюджетный вариант)
1. Детали стандартной комплектации (клинья Сч25, Сч35, составные планки) в процессе циклических испытаний нагреваются: клинья до 40 ОС, составные планки до 40 ОС, Весовой износ клина – 600 г, весовой износ планки – 150 г, Глубина износа балки – 0,2 – 0,6 мм
2. Комплектация с клиньями Сч25, Сч35 ОПЗ: температура клиньев до 70 ОС, цельных планок до 60 ОС, Весовой износ клина – 200 г, весовой износ планки – 150 г, Глубина износа балки – 0,1 – 0,4 мм
3. Комплектация с клиньями 20ГЛ ОПЗ: температура клиньев до 80 ОС, цельных планок до 80 ОС, Весовой износ клина – 50 г, весовой износ планки – 150 г, Глубина износа балки – 0,3 – 0,6 мм
Примечание: База испытаний – 1,0 млн. циклов нагружения. Режим нагружения: Рmax=(260 - 350) кН, Рmin=(80 - 100) кН, полная амплитуда перемещения 7,0 – 10,0 мм. Составная планка (стандартная)
Параметры | 18-100 | 18-578 | 18-194 | 
 | 100.30.002, Ø30 23,5 тс/ось | 100.30.006, Ø28 23,5 тс/ось | 194.30.017-0, Ø27 25 тс/ось | 
Жесткость комплекта пружин, Н/мм | 683 | 425 | 614 | 414

## Slide 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО увеличению срока службы фрикционного узла. Опытно-промышленный участок МИИТ - Метровагонмаш
Опытно-промышленный участок:
Гарантированный пробег клиньев 500,0 тыс. км, закрывает проблему увеличения износа фрикционных клиньев на сети дорог и обеспечивает требования параметров коэффициента относительного трения
Внешний вид закалочной установки и закалочных устройств для планок и клиньев
Клинья фрикционные из стали 20Л
Friction wedges made of 20L steel
Планки фрикционные из стали 20
Friction strips made of steel 20
Pilot industrial site:
Appearance of the quenching plant and quenching devices for slats and wedges

## Slide 5
Научная новизна
- Показана эффективность применения рядовых марок сталей, упрочненных интенсивным закалочным охлаждением быстродвижущимся потоком воды. Разработана и изучена новая система закалочного охлаждения деталей фрикционного узла (клин, планка).
- Изучено влияние параметров интенсивного охлаждения на состояние поверхностного слоя, определяющего работоспособность деталей из рядовых марок сталей: сталь 20Л и сталь 20.
Экономическая эффективность
- достигается за счет оптимизации технологического процесса производства клина (оптимальный химический состав стали – сталь 20Л, снижение металлоемкости клина) и планки (применение стали 20 взамен стали 30ХГСА, 20Х, устранение операции отпуска) и кратное увеличение срока службы в эксплуатации.
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОДНАДЗОРНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1. Три партии клиньев из трех марок стали.
2. Цельные фрикционные планки.
3. Наличие участка по закалке быстродвижущимся потоком воды - работы по реализации пунктов ГОСТ постановки продукции на производство и корректировка конструкции закалочных устройств.

## Slide 6: г . Брянск, 2024 год
Актуальность темы по фрикционному узлу подтверждена материалами Совета главных конструкторов ОПЖТ от 19.01.2023г. № СГК 01/23. Протокол утвержден Президентом ОПЖТ В.А. Гапановичем 02.02.2023 г. Для выбора оптимального решения по работе фрикционного узла тележки грузового вагона модели 18-100 применялся опыт содержания тележек Barber и Motion Control.
Достижимость заявленной цели работы подтверждается гарантированным пробегом 500,0 тыс.км. для фрикционного узла тележки грузового вагона модели 18-100 за счет применения отечественной технологии интенсивного закалочного охлаждения быстродвижущимся потоком воды рядовых марок сталей: клин – сталь 20Л, сталь 25Л, сталь 20ГЛ; планка цельная – сталь 20.

## Slide 7: г . Брянск, 2024 год
Спасибо за внимание!